S490阻燃双面胶技术规格书

第2版  日期：2013/4/16

产品描述：S490阻燃双面胶，具有较强的粘接力和持粘力，阻燃性能优越，适用于要求阻燃性能的各种电子、军工、电器等产品的粘接。

材质物性（非用作标准规格目的）：

| 材质说明 |  |  | 普通物理特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶水类型 |  | 丙烯酸酯类 | 对钢板粘着力（剥离）GB/T2792-1998 | ≥6N/2.5cm |
| 基材 |  | 高透析棉纸 | 静态剪切力（保持）GB/T4851-1998 | 1000g,6.25cm2,25℃， ≥30min |
| 胶带 规格 | 厚度 | 0.14±0.02MM | 初期粘着力（初粘）GB/T4852-2002斜槽法 | ≥9# |
|  | 宽带 | 1~1000MM |  |  |
|  | 长度 | 50M |  |  |
| 胶带颜色 |  | 淡黄色 |  |  |
| 阻燃效果 |  | 胶带置于明火中，不产生燃烧或离火后10秒内火焰自动熄灭 |  |  |
| 保质期 |  | 原始包装，自发货日起12个月，在21℃（70°F）及50%相对湿度的环境下保存 |  |  |

产品结构

-------------阻燃胶粘剂

-------------棉纸芯材

-------------阻燃胶粘剂

------------双面剥离纸

应用技巧：   1. 胶带与被粘物粘接前，应用酒精或其他溶剂擦拭被粘物表面，使其表面干净，无油腻、水污等异物。胶带贴好后，用手施压，然后常温放置24h后，即可达到最大粘性。

2. 理想应用温度范围为21℃-38℃（70°F-100°F）。初始的使用胶粘带粘贴表面时，不建议在5℃（40°F）以下进行，因胶粘剂得太硬而不易粘贴。尽管使用，低温下的保持力也能获得满意的效果。

说明：

所列数值由标准测试方法决定，且是平均数值，并非作为标准规格说明的目的，我们对我们的产品的使用建议基于可信的测试之上，但我们要求你们进行自己的测试以决定产品对你们的用途适宜性。

重要事项：

创威达公司不作任何明确或者暗示的担保，包括为某种特别目的的、商业性或适用性的担保。

赔偿及责任的权限：

若经证明，创威达公司产品存在缺陷，唯一责任，就是退货或者补发货物。